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7 rue Dumont d’Urville
28300 AMILLY

Tel : 02 34 401 301
Email : contact@bht-pro.fr
DALLE DRAINANTE RENFORCÉE

(Pour pavés béton)

	DIMENSIONS
	33 cm x 33 cm x 5 cm

	HAUTEUR - ÉPAISSEUR
	50 mm / 5 mm

	POIDS À L’UNITÉ 
	0,9 kg

	MATÉRIAUX
	PEBD 100% recyclé et recyclable

	CHARGE A L’ESSIEU
	 20 tonnes selon la norme DIN 1072

	CAPACITÉ DE CHARGE REMPLIE
	800 tonnes au m²

	STABILITÉ DIMENSIONNELLE
	-50° < t° < 90°C

	DILATATION
	Env. 0,5% 5 (cond° normale de T° +20°C à 80°C)

	ABSORPTION D’HUMIDITÉ
	0 ?01%

	ENVIRONNEMENT
	Neutre pour l’environnement conforme à la DIN 38412, résistante aux UV et au gel

	SOLUBILITÉ
	Résiste aux acides, aux alcalins, au pétrole, au sel, à l’ammoniac

	TEMPS DE POSE
	± 800 m²/jour/5 à 6 pers. (hors fondations, hors découpes)


CONDITIONNEMENT

	Unité de vente 1 couche (assemblage de 12 dalles en module de 1,33m² (unités 0,11 m²)
	Durée de vie illimitée selon la certification TÜV 

	Surface/palette 57,19 m2

Dalles/palette : 516
	Normes : DIN 1072 routes-ponts et chaussées.

DIN en ISO 120 selon les exigences B125 pour les revêtements de parkings. DIN 38412

	Poids d’une palette 470 kg
	Garantie 20 ans




EURL au capital de 9 200 euros - R.C.S. Chartres 438 164 626 00030 code APE 4941B - TVA FR39438164626
